附件：拟转让专利简介

201410848021.9  一种具优良导热及耐腐蚀性能的铝基镀镍锌石墨烯薄膜材料及其制备方法

一、技术领域

本发明涉及LED模块散热组件技术领域，具体是一种具优良导热及耐腐蚀性能的铝基镀镍锌石墨烯薄膜材料及其制备方法。

二、背景技术

发光二极管（LED）由于其发光效率远高于传统的照明电器，而且使用寿命长，节能环保，已经逐步取代传统照明电器应用于照明领域。从LED的发光原理中知道，LED发光是高能带的电子向低的能带跃迁的过程中以发射光子的形式释放能量，在这个过程中电子和空穴的无辐射复合会产生晶格震荡这是一部分能量转化成了热量。这些热量需要经过对流传热和传导传热散发出去，铝合金具有比重小，可塑性强，加工性能优良，价格便宜，是热的良导体被应用于LED模块散热组件。然而随着LED在照明方面的应用越来越广泛，大功率的LED在照明方面的广泛应用，现有铝合金合金的导热性能已经不能完全满足正常LED在工作条件下放出的大量热量。因此需要开发新的散热组件或者改造现有散热材料。在新型散热组件未开发出来之前，提高本身的导热系数就是一种行之有效的方法。在现有的改造铝及其合金材料的方法中有往熔融状态下铝材中添加导热系数优良的材料以提高铝材的导热系数，但熔融状态下铝和大部分的材料都不相互润湿，这些材料在铝材中不能很好的分散，从而很难应用到导热材料中来。LED的广泛应用对它的导热材料的应用环境也提出了苛刻的要求，露天环境下使用不仅需要考虑散热能力而且还要有良好的防腐蚀性能。[0003]镍锌合金价格便宜，抗腐蚀性能优良，是热的良导体，但其导热能力不及铝合金，石墨烯导的热系数可以高达6000W/mK以上,通过在铝材表面复合镍锌石墨烯复合薄膜的方法提高铝材整体的导热系数和材料的抗腐蚀性能，以提高铝材散热能力和耐久性应用是一种行之有效的方法。这种方法既可以有效解决高功率LED散热难题又可以解决导热材料在极端环境下的腐蚀问题。

三、发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种具优良导热及耐腐蚀性能的铝基镀镍锌石墨烯薄膜材料及其制备方法。采用这种制备方法制成的材料对环境适应能力强，可以应用于露天环境中，散热能力提高20%以上。本发明对设备要求不高，操作方便，工艺路线明确，薄膜厚度可控。