附件：

拟转让专利1：“一种直接甲醇燃料电池Fe-S-N共掺杂石墨烯载Pt催化剂及其制备方法”简介

一、技术领域

本发明涉及电催化和燃料电池领域，具体是一种直接甲醇燃料电池Fe-S-N共掺杂石墨烯载Pt催化剂及其制备方法。

二、背景技术

目前，直接甲醇燃料电池阳极和阴极电催化剂较高的成本和较低的电催化性能仍是阻碍其大规模商业化应用的主要因素。因此，如何提高催化剂中贵金属Pt的利用效率和电催化性能一直是该领域研究的热点问题。

电催化剂中Pt纳米颗粒的尺寸、分散度和利用效率与所用的催化剂载体及其表面性质密切相关。尽管碳载Pt基电催化剂被广泛用作直接甲醇燃料电池的阳极和阴极电极材料，但由于受载体碳黑中孔尺寸小、电化学稳定性差等因素的影响，该催化剂的低Pt利用效率和较差的电催化性能仍有待于提高。石墨烯具有较高的比表面积、突出的导电导热性能和力学性能以及非凡的电子传递性能等优异的物理和化学性质，而在燃料电池电催化剂制备领域受到了广泛关注。然而，结构完整的石墨烯化学稳定性高，其表面呈惰性状态，缺乏足够的表面活性位点来固定催化剂前驱体，从而导致催化剂纳米颗粒的不均匀分散和团聚，这显然给石墨烯基燃料电池催化剂的构建带来了极大的困难。因此，活化石墨烯表面以改善其表面性质和分散性能仍然是人们面临的一大挑战。

近年来的研究发现，在石墨烯表面上引入外来掺杂原子（如：N，B，P和S等）是增强其表面沉积金属纳米颗粒活性的一种有效途径，其中，以两种杂原子共掺杂的石墨烯表面上由于存在协同耦合效应，可以进一步提高燃料电池催化剂的电催化性能，受到了人们的重视。目前，有关这方面的文献报道主要涉及S-N，Fe-N，B-N或I-N共掺杂的石墨烯基复合材料，如：（1）2017年《Journal of Materials Chemistry A》报道了氮和硫共掺杂石墨烯载硫化钴纳米空心球催化剂对氧还原和氧析出反应电催化性能的研究；（2）2016年《Small》报道了铁和氮共掺杂石墨烯催化剂对氧还原反应电催化性能的研究；（3）2013年《Angewandte Chemie International Edition》报道了硼和氮两步掺杂石墨烯复合材料催化剂对氧还原反应电催化性能的研究；（4）2015年《ChemSusChem》报道了碘和氮掺杂石墨烯复合材料催化剂对氧还原反应电催化性能的研究。然而，上述的共掺杂石墨烯复合材料均仅含两种掺杂原子，通过对酞菁铁四磺酸钠（TSFePc）功能化石墨烯进行热处理来一步制备Fe-S-N三元共掺杂石墨烯复合材料并将其应用于燃料电池阳极和阴极电催化剂载体的研究尚未见文献和专利报道。

三、发明内容

本发明公开了一种直接甲醇燃料电池Fe-S-N共掺杂石墨烯载Pt催化剂的制备方法。所述Fe-S-N共掺杂石墨烯载Pt催化剂的制备方法为：在装有三次蒸馏水的容器中加入10 mg 石墨烯（GR）和8-50 mg 酞菁铁四磺酸钠（TSFePc），常温下超声分散6 h，放置过夜，所得产物经离心、洗涤和真空干燥后，即可得到TSFePc功能化GR复合材料，然后称取20 mg的TSFePc功能化GR样品，置于石英管式炉中在氩气保护下于300-1000℃热处理3 h，即得到Fe-S-N共掺杂GR复合材料（Fe-S-N-GR）；在20 mL乙二醇中按照一定的质量比（Pt/Fe-S-N-GR = 1/4）加入10 mg的Fe-S-N-GR和19.3 mM 的H2PtCl6溶液，超声处理2 h后移入30 mL反应釜中，80-180℃反应24 h，反应产物经离心、洗涤和真空干燥后，即得到Fe-S-N共掺杂石墨烯载Pt催化剂。

本发明中，热处理酞菁铁四磺酸钠功能化石墨烯来一步制备Fe-S-N共掺杂石墨烯复合材料，并以该复合材料为载体沉积蠕虫状Pt纳米颗粒，即制得Fe-S-N共掺杂石墨烯载Pt催化剂。运用这种方法制备的Pt催化剂能增强催化纳米颗粒与Fe-S-N共掺杂石墨烯载体之间的协同耦合效应、能提高催化剂对甲醇氧化和氧还原反应的电催化活性，且表现出优良的电化学稳定性和抗CO毒化的能力。

拟转让专利2：“一种硫氮共掺杂碳纳米管载PtCu合金催化剂及其制备方法与应用”简介

一、技术领域

本发明涉及电催化和燃料电池领域，具体是一种硫氮共掺杂碳纳米管载PtCu合金催化剂及其制备方法与应用。

二、背景技术

目前，碳黑载Pt基电催化剂（如：PtRu/C，Pt/C）仍被广泛用作直接甲醇燃料电池（DMFC）的阳极电催化材料，然而，催化剂中的贵金属Pt存在成本高、甲醇氧化反应动力学低以及抗CO毒化能力差等缺点，这些不利因素极大地阻碍了DMFC的大规模商业化应用。因此，如何提高催化剂中贵金属Pt的利用效率、降低催化剂的成本并增强其电催化性能一直是该领域研究的热点问题。

载体催化剂中Pt基纳米颗粒的电催化性能强烈依赖于所用载体的结构和表面性质，常用的碳黑载体尽管表现出较低的电阻和较高的比表面积，但其存在的孔尺寸小、电化学稳定性差等问题明显降低了催化剂的整体性能。碳纳米管因具有比表面积高、导电性和电化学稳定性优良等物理化学性质，而受到人们的广泛关注。然而，原始的碳纳米管其表面呈化学惰性，缺乏丰富的表面活性位点与催化剂前驱体结合，容易导致催化剂纳米粒子尺寸大、分散不均匀和团聚现象，这显然不利于提升碳纳米管基燃料电池催化剂的电化学性能，因此，对碳纳米管表面进行功能化以改善其表面性质仍然是人们不断探索的方向。

近年来的研究显示，在碳纳米管表面结构中掺入B、N、P和S等杂原子能显著增强所沉积催化剂纳米粒子的分散性和电催化活性。文献报道的掺杂碳纳米管材料中，N 掺杂、S掺杂或S-N的共掺杂较为常见，其中，含两种杂原子的S-N共掺杂碳纳米管表面上由于存在协同效应，可以进一步提高燃料电池催化剂的性能，而受到了人们的关注。迄今，有关S-N共掺杂碳纳米管用作燃料电池电催化材料的研究文献报道不多，主要涉及如下的几篇文献：(1) 2013年《Journal of Materials Chemistry A》报道了S和N共掺杂碳纳米管在酸性和碱性介质中对氧还原反应性能的研究；(2) 2016年《Journal of Materials Chemistry A》报道了N和S共掺杂部分脱落的碳纳米管作为三维结构电催化剂用于氧还原反应；(3) 2016年《RSC Advances》报道了N和S共掺杂的垂直排列的碳纳米管用于氧还原电催化反应；(4) 2017年《Applied Surface Sience》研究了N和S共掺杂的碳纳米管对氧还原反应的电催化性能；(5) 2018年《Journal of Colloid and Interface Sience》报道了在碳球负载的介孔硫化钴上原位生长N和S共掺杂的碳纳米管用于氧还原反应电催化。显然，上述文献报道的S-N共掺杂碳纳米管复合材料均用作燃料电池阴极氧还原反应的电催化剂，且它们的制备大多采用化学气相沉积或含有杂原子的小分子物质（如：氨气、尿素、硫脲）为前驱体等方法来获得，通过对聚-3,4-乙烯二氧噻吩（PEDOT）/聚苯胺（PANI）共聚物功能化碳纳米管进行热处理来制备S-N共掺杂碳纳米管复合材料并将其应用于燃料电池阳极电催化剂载体的研究尚未见文献和专利报道。

三、发明内容

本发明公开了一种硫氮共掺杂碳纳米管载PtCu合金催化剂及其制备方法与应用。所述硫氮共掺杂碳纳米管载PtCu合金催化剂的制备方法为：在装有20 mL三次蒸馏水的容器中加入20 mg酸化的多壁碳纳米管（MWCNTs）、2.307 g十二烷基硫酸钠（SDS）、180 µL 3,4-乙烯二氧噻吩（EDOT）和80-200 µL苯胺（ANI）单体，常温下磁力搅拌2小时后逐滴加入20 mL 0.02 g mL−1的(NH4)2S2O8水溶液，再连续搅拌反应24小时，所得产物经离心、洗涤和真空干燥后，即可得到PEDOT/PANI共聚物功能化MWCNTs复合材料，然后称取20 mg PEDOT/PANI共聚物功能化MWCNTs样品，置于石英管式炉中在氩气保护下于800 ºC热处理3小时，即得到硫氮共掺杂MWCNTs复合材料；在20 mL乙二醇中按照一定的质量比（PtCu/硫氮共掺杂MWCNTs = 1/4）加入20 mg硫氮共掺杂MWCNTs、无水硫酸铜和19.3 mM 的H2PtCl6溶液，并且控制加入的H2PtCl6溶液和无水硫酸铜中Pt与Cu的原子比为Pt:Cu=1:0.2-5，超声处理2小时后移入30 mL反应釜中，于90 ºC-200 ºC下反应24小时，反应产物经离心、洗涤和真空干燥后，得到硫氮共掺杂MWCNTs载PtCu合金催化剂。

本发明中，热处理PEDOT/PANI共聚物功能化MWCNTs来制备硫氮共掺杂MWCNTs复合材料，然后以该复合材料为载体通过溶剂热反应途径在其表面沉积PtCu合金纳米颗粒，即制得硫氮共掺杂MWCNTs载PtCu合金催化剂。这种方法所制备的硫氮共掺杂MWCNTs载PtCu合金催化剂能增强对甲醇氧化的电催化活性和稳定性、且表现出优良的抗CO毒化的能力。

拟转让专利3：“一种基于低共熔溶剂的氮掺杂碳纳米管载Pt催化剂及其制备方法与应用”简介

一、技术领域

本发明涉及电催化和燃料电池领域，具体是一种基于低共熔溶剂的氮掺杂碳纳米管载Pt催化剂及其制备方法与应用。

二、背景技术

电催化剂较高的成本和较慢的反应动力学一直是制约电催化相关领域（如燃料电池、电化学传感等）发展的关键因素。因此，如何提高催化剂中贵金属Pt的利用效率和电催化性能受到了人们的广泛重视，电催化剂中贵金属Pt纳米颗粒的分散性、利用效率和反应性能与所用的催化剂载体及其表面性质密切相关。目前，碳黑、碳纳米管、碳纳米纤维和石墨烯等多种碳纳米材料被广泛用作直接甲醇燃料电池阳极电催化剂的载体材料，其中，碳纳米管具有成本低、比表面积高、导电性和电化学稳定性优良等优点而倍受关注。然而，结构完整的原始碳纳米管其表面呈惰性状态，缺乏足够的表面活性位点来固定催化剂前驱体和催化纳米颗粒，容易引起负载催化纳米颗粒的团聚现象，这显然不利于碳纳米管基燃料电池催化剂的设计和构建，因此，提高碳纳米管的表面活性和分散性能仍然是人们面临的一大挑战。

近年来的研究发现，碳纳米管的外来原子（如：N，B，P和S等）掺杂能明显改善其表面性质并增强其表面沉积金属纳米颗粒的电化学活性，其中，碳纳米管的N掺杂最为常见。目前，尽管有较多的文献报道了N掺杂碳纳米管复合材料的制备，但所制得材料一般均用作燃料电池的阴极电催化剂来研究其对氧还原反应的活性。有关N掺杂碳纳米管用作燃料电池阳极电催化剂载体的研究文献报道不多，主要涉及如下的几篇文献报道：(1) 2009年《Electrochimica Acta》报道了N掺杂碳纳米管载PtRu纳米颗粒催化剂对甲醇电催化氧化性能的研究；(2) 2011年《International Journal of Hydrogen Energy》报道了N掺杂碳纳米管载Pt-SnO2复合催化剂分别对氧还原反应和甲醇氧化反应的电催化性能研究；(3) 2013年《International Journal of Hydrogen Energy》报道了N掺杂碳纳米管载Ru修饰Pt纳米颗粒催化剂对甲醇氧化的电催化性能；(4) 2014年《Journal of Catalysis》报道了N掺杂碳纳米管上原子层沉积的PtRu催化剂的甲醇氧化反应电催化活性；(5) 2016年《Electrochemistry Communications》报道了N掺杂碳纳米管载Pd催化剂对碱性介质中乙醇氧化反应的电催化活性；(6) 2018年《ACS Sustainable Chemistry & Engineering》报道了三维N掺杂碳纳米管载Pd纳米颗粒催化剂对乙醇氧化反应的电催化活性。然而，上述的N掺杂碳纳米管材料均采用化学气相沉积（CVD）或含N的小分子物质（如：氨气、尿素、三聚氰胺）为前驱体等方法制备，通过低共熔溶剂（DES）一步溶剂热处理碳纳米管来制备N掺杂碳纳米管复合材料并将其应用于燃料电池阳极电催化剂载体的研究尚未见文献和专利报道。

三、发明内容

本发明公开了一种基于低共熔溶剂的氮掺杂碳纳米管载Pt催化剂及其制备方法与应用。所述氮掺杂碳纳米管载Pt催化剂的制备方法为：在装有20 mL低共熔溶剂的容器中加入20 mg酸化的多壁碳纳米管（MWCNTs），常温下超声1小时，再磁力搅拌1 小时后转移至25 mL反应釜中，110℃-230℃下反应1小时-10 小时，所得产物经离心、洗涤和真空干燥后，即得到氮掺杂MWCNTs复合材料（N-MWCNTs）；在20 mL乙二醇中按照一定的质量比（Pt/氮掺杂MWCNTs = 1/4）加入10 mg氮掺杂MWCNTs和19.3 mM 的H2PtCl6溶液，超声处理2 小时后移入25 mL反应釜中，90℃-200℃下反应24 小时，反应产物经离心、洗涤和真空干燥后，得到氮掺杂MWCNTs载Pt催化剂。

本发明中，以氯化胆碱/尿素低共熔溶剂为介质，通过溶剂热法处理MWCNTs来制备氮掺杂MWCNTs复合材料，然后以该复合材料为载体沉积Pt纳米颗粒，即制得氮掺杂MWCNTs载Pt催化剂。这种方法所制备的Pt纳米颗粒催化剂能显著提高对甲醇氧化的电催化活性、稳定性和抗CO毒化的能力。

拟转让专利4：“一种凹立方体PtLa合金纳米晶催化剂的制备与应用”简介

一、技术领域

本发明涉及电催化剂和燃料电池领域，具体是一种凹立方体PtLa合金纳米晶催化剂及其制备方法，以及在直接乙醇燃料电池中的应用。

二、背景技术

目前，直接乙醇燃料电池（DEFC）的阳极过程催化剂仍以Pt基材料为主，但Pt资源稀缺，催化剂的成本高昂，且易于被有机燃料分子氧化过程中产生的一些毒性中间物种毒化。解决此问题的有效途径之一是在有效成分Pt的基础上掺入另一种金属元素形成Pt基二元合金，通过双金属间的协同效应可以明显提升催化剂的电催化性能以及贵金属Pt的利用效率。近年来，大量的文献报道了Pt基二元合金催化剂Pt-M（M = Pd，Ru，Sn，Cu，Re，Ag，Co，Ni，Rh等）的制备及其对乙醇氧化的电催化性能。稀土金属元素具有独特的4f层电子构型而表现出优良的助催化性能，在直接醇类燃料电池电催化剂的设计和构建中引起了人们的广泛关注。许多研究者将稀土金属的氧化物（如CeO2、Sm2O3、Eu2O3等）掺杂到Pt催化剂中，发现均能不同程度地提升催化剂对醇类分子氧化的电催化活性。然而，稀土氧化物的导电性较差且易溶于酸性介质中，导致稀土氧化物掺杂催化剂的电化学性能受到很大的限制。为了解决此问题，人们尝试通过稀土金属与Pt的共沉积让稀土金属原子进入Pt的晶格中来制备Pt基稀土合金催化剂。然而，稀土金属非常活泼，其还原电势一般比Pt负3.5 V，在水溶液体系中很难实现Pt与稀土的共沉积而制得Pt基稀土合金催化材料。因此，Pt基稀土合金催化剂的制备仍然存在着极大的挑战。

尽管已有一些文献报道了Pt基稀土合金催化剂（如PtCe，PtPr，PtNd，PtSm，PtGd，PtDy，PtEr，PtY等）的制备及其在燃料电池电催化中的应用，但有关PtLa合金催化剂的研究文献报道不多，主要涉及如下的几篇文献报道：(1) 2009年《Journal of Alloys and Compounds》报道以碳黑为载体通过乙二醇还原法制备了几种Pt基稀土合金催化剂（包括PtLa合金），并研究了其对甲醇氧化的电催化性能。(2) 2014年《Journal of Materials Chemistry A》报道了三种Pt基稀土合金（Pt5La，Pt5Ce和Pt3La）对氧还原反应的电催化性能研究，然而这三种合金材料均采用本体金属熔融法制备得到。(3) 2016年《Science》报道了八种合金催化剂Pt5M（M =La，Ce，Sm，Gd，Tb，Dy，Tm和Ca）对氧还原反应的电催化性能研究，这些合金材料催化剂也均通过本体金属熔融法制备得到。(4) 2016年《Journal of Solid State Electrochemistry》报道通过多元醇还原法制备了四种碳载Pt基稀土合金催化剂（PtLa，PtCe，PtPr和PtEu），并研究了其对乙醇氧化的电催化活性。由此可见，文献报道的PtLa合金催化剂均采用多元醇还原法或本体金属熔融的物理方法制备，且所得到的催化剂大多为球形纳米颗粒或本体的多晶材料。有关凹立方体PtLa合金纳米晶催化剂的形状控制合成，并将其应用于直接乙醇燃料电池的研究尚未见文献和专利报道。

三、发明内容

本发明公开了一种凹立方体PtLa合金纳米晶催化剂的制备与应用。所述凹立方体PtLa合金纳米晶催化剂的制备方法为：取浓度比为10 mM/1～10 mM H2PtCl6/La(NO3)3的混合DES溶液置于电解池中，80℃下以玻碳电极为工作电极基底进行电化学程序方波电位处理；方波电位处理，首先从开路电位阶跃到-1.9 V停留10～120 s进行成核，然后施加方波电位处理30 min，方波处理的下限电位为-1.75～-1.5 V，上限电位为-0.45～-0.2 V，方波频率为10 Hz，即可制得凹立方体PtLa合金纳米晶催化剂。

本发明提供了一种简单新颖的制备直接乙醇燃料电池用Pt基稀土合金纳米晶电催化剂的方法，首次以低共熔溶剂（DES）为介质，通过电化学程序方波电位法制得形态和尺寸均一且具有高指数晶面结构的凹立方体PtLa合金纳米晶催化剂。该方法所得纳米晶的产率与合金化程度高，还明显增强了纳米晶催化剂中Pt与La之间的电荷转移相互作用，从而极大地提高了凹立方体PtLa合金纳米晶催化剂对乙醇氧化的电催化活性和稳定性。

拟转让专利5：“一种Co-N共掺杂鼓状多孔碳催化剂及其制备方法与应用”简介

一、技术领域

本发明涉及电催化、金属空气电池和燃料电池领域，具体是一种Co-N共掺杂鼓状多孔碳催化剂及其制备方法与应用。

二、背景技术

氧还原反应ORR是金属空气电池和燃料电池能量转换过程的关键反应。目前，公认的ORR反应途径有两种：一种是生成过氧化物的两步二电子过程（2e–）；另一种是金属空气电池和燃料电池所希望的生成水的理想一步四电子过程（4e–）。尽管Pt基催化剂对ORR表现出理想的4e–过程，但贵金属Pt稀缺、成本高、易中毒等缺点限制了其大规模应用。因此，开发低成本、高性能（同时具备高稳定性和高活性）的非贵金属催化剂一直是金属空气电池和燃料电池领域的研究热点。

大量的研究工作集中在基于过渡金属活性位点构建的ORR电催化剂，发现过渡金属、氮共掺杂碳催化剂（M-N-C, M代表Fe、Co、Zn、Ni等）表现出良好的ORR活性和耐久性。金属有机框架（MOFs）是一种由金属与有机配体结合而成的新型多孔材料，具有高的比表面积和可调节的纳米多孔结构、原子分散的金属位点、优良的可设计性等特性，而被视作制备M-N-C型ORR电催化剂的理想前驱体。MOFs经热裂解后，产物不仅保留了原有的多孔和空心结构，而且M-N4连接转变为稳定、密集、均匀分布的M-N-C结构，从而表现出较高的ORR电催化性能。近年来，已有较多的文献报道了以Co基MOFs为前驱体来合成ORR催化剂的研究，例如：（1）2018年ACS Catalysis报道了以Co基咪唑（Co-ZIFs）为前驱体，结合热解和蚀刻构建了氮掺杂多孔碳固定Co单原子催化剂，在氧还原和氧析出反应中具有出色的双功能电催化活性和机械灵活性；（2）2018年Advanced Functional Materials报道了一步合成树叶状钴锌双金属咪唑骨架前驱体，通过高温热解得到钴、氮共掺杂碳纳米管催化剂，在氧还原和氧析出中均表现出优异的电化学活性和稳定性；（3）2018年Applied Surface Science报道了以聚丙烯腈包覆钴基咪唑纤维为前驱体来合成豆荚状Co/CoOx-N-C催化剂，对ORR表现出良好的电催化效果；（4）2019年Chemical Engineering Journal报道以聚苯乙烯微球、硝酸钴、二甲基咪唑来合成聚苯乙烯微球@钴基咪唑核壳结构，随后热解制备了分层的Co, N共掺杂碳纳米管空心微球，有效提高了材料的ORR性能并在锌空气电池中具有高达183.8 mW cm–2的功率密度；（5）2019年Journal of the American Chemical Society报道了基于钴锌双金属咪唑菱形多面体骨架来合成具有高ORR性能的钴铁双金属催化剂。然而，有关以苯并咪唑和2-甲基咪唑为配体通过双配位策略来设计合成鼓状沸石咪唑框架结构前驱体，随后热解制备Co-N共掺杂鼓状多孔碳催化剂并将其应用于电催化氧还原和锌空气电池的研究尚未见文献和专利报道。

三、发明内容

本发明公开了一种Co-N共掺杂鼓状多孔碳催化剂及其制备方法与应用。所述Co-N共掺杂鼓状多孔碳催化剂的制备方法为：在装有30 mL甲醇的容器中加入7 mmol苯并咪唑和40 mg-150 mg PVP，超声分散均匀后加入10 mL硝酸钴的甲醇溶液，硝酸钴的甲醇溶液中含硝酸钴1 mmol，超声10分钟后，加入35 mL 2-甲基咪唑的甲醇溶液，2-甲基咪唑的甲醇溶液中含2-甲基咪唑1 mmol-8 mmol，继续超声10分钟后再磁力搅拌24小时，离心洗涤干燥，得到蓝色的鼓状沸石咪唑框架前驱体即D-ZIFs；将所得鼓状沸石咪唑框架D-ZIFs样品置于石英管式炉中，在N2保护下于600 C-1000 C热解3 h，即可制得Co-N共掺杂鼓状多孔碳催化剂。

本发明中，以苯并咪唑和2-甲基咪唑为配体通过双配位策略合成了一种鼓状沸石咪唑框架结构前驱体，随后热解制备得到Co-N共掺杂鼓状多孔碳催化剂，该催化剂中各成分的分散性与均一性良好，且其鼓状多孔结构有效提高了材料的孔隙率和电化学活性表面积，有利于氧气和电子的传输，进而极大地提高了Co-N共掺杂鼓状多孔碳催化剂对氧还原反应的电催化性能。

拟转让专利6：“N-F共掺杂石墨烯Cu单原子载Pt催化剂及其制备方法与应用”简介

一、技术领域

本发明涉及电催化和燃料电池领域，具体是一种N-F共掺杂石墨烯Cu单原子载Pt催化剂及其制备方法与应用。

二、背景技术

单原子催化剂（SAC）是由金属原子单分散在各种固体载体上的一种新型材料，最近已成为催化科学中的一个前沿研究领域。SAC继承了非均相催化剂和均相催化剂的优点，通常都具有极高的催化性能，SAC性能远超过金属纳米颗粒催化剂。SAC的高催化效率源自其原子利用率的最大化和独特的金属原子协同作用环境，此外，由于SAC的结构简单以及同质性，有利于精确鉴定和表征它们的活性位点，同时，这也有助于全面了解催化剂结构与性能之间的关系，从而针对原子级目标反应开展合理的催化剂设计。大量实验和理论研究已经证明SAC在一氧化碳氧化、甲烷转化、二氧化碳还原、析氢、氧还原、氮还原等化学转化方面有突出的催化潜力。

近年来，有关过渡金属单原子负载在掺杂碳纳米材料上用作燃料电池阴极氧还原催化剂的研究已有一些文献报道，例如：(1) 2019年《ACS Appl. Energy Mater.》报道以Cu酞菁和双氰胺为前驱体，并以硫脲为“原位还原剂”的独特策略，合成了N掺杂石墨烯载Cu单原子复合材料，在碱性介质中表现出极高的氧还原性能；(2) 2020年《Mater. Today》报道以一种超分子水凝胶策略制备了碳纤维载Cu单原子，可作为碱性氧还原反应的有效电催化剂；(3) 2019年《Energy Environ. Sci.》提出了一种原子界面策略来构造S和N掺杂碳载Cu单原子催化剂，在碱性介质中表现出增强的氧还原活性；(4) 2018年《Adv. Mater.》报道了将乙酰丙酮铁加入到含吡咯和噻吩的共聚物上，采用共聚热解策略实现了S、N共掺杂多孔碳载Fe单原子催化剂的制备，在碱性介质中表现出了高效的氧还原性能；(5) 2019年《Angew. Chem. Int. Edit.》报道通过热解金属有机框架的方法制备了N掺杂碳载Cr单原子复合材料催化剂，该材料在酸性介质中表现出优越的氧还原性能。然而，有关以全氟酞菁铜为前驱体设计制备N-F共掺杂石墨烯Cu单原子及其载Pt催化剂并将其应用于电催化氧还原和甲醇氧化反应的研究尚未见文献和专利报道。

三、发明内容

本发明公开了一种N-F共掺杂石墨烯Cu单原子载Pt催化剂及其制备方法与应用。所述N-F共掺杂石墨烯Cu单原子载Pt催化剂的制备方法为：在装有70 mg石墨烯的离心管中加入35 mL 1 M的盐酸溶液，超声处理2小时后以三次蒸馏水反复洗涤至中性、60 ℃下真空干燥12小时备用，在装有8 mL三次蒸馏水的离心管中加入10 mg盐酸处理的石墨烯和5 mg-40 mg全氟酞菁铜，常温下超声分散6小时、静置过夜、所得产物经离心、洗涤和真空干燥即可得到全氟酞菁铜功能化石墨烯复合材料，然后称取50 mg全氟酞菁铜功能化石墨烯样品，置于石英管式炉内在氢气氛围下于200 ℃热处理2 小时、冷却至室温后，再在氩气氛围下于500 ℃-900 ℃热处理3小时、冷却至室温后，结果产物以1 M盐酸溶液超声处理1小时，随后以三次蒸馏水反复洗涤至溶液呈中性，60 ℃下真空干燥12小时得到N-F共掺杂石墨烯Cu单原子催化剂即Cu SAC-NFG；在20 mL乙二醇中按照质量比为：Pt/Cu SAC-NFG = 1/4加入10 mg Cu SAC-NFG和667 µL 19.3 mM的H2PtCl6溶液，超声处理1小时后移入30 mL反应釜中，80 ℃-120 ℃反应24小时、反应产物经离心、洗涤和真空干燥后，即可制得N-F共掺杂石墨烯Cu单原子载Pt催化剂即Pt/Cu SAC-NFG。

本发明中，以全氟酞菁铜为前驱体制备N-F共掺杂石墨烯Cu单原子催化剂，将N-F共掺杂石墨烯Cu单原子催化剂作为催化颗粒载体而制得N-F共掺杂石墨烯Cu单原子载Pt催化剂。所制备催化剂各成分之间存在强耦合的协同电子效应，能增强对氧还原和甲醇氧化的电催化活性、电化学稳定性以及抗毒化的能力，在电催化氧还原和甲醇氧化反应中具有良好的应用前景。

拟转让专利7：“一种V、N共掺杂石墨烯载Pt催化剂及其制备方法与应用”简介

一、技术领域

本发明涉及电催化和燃料电池领域，具体是一种V、N共掺杂石墨烯载Pt催化剂及其制备方法与应用。

二、背景技术

直接甲醇燃料电池（DMFC）具有能量转化效率高，燃料来源丰富，绿色环保且储运便捷等优势，逐渐成为近年来的研究热点。但由于其电催化剂高成本和低活性的缺陷限制了其进一步商业化应用。因此，如何在降低成本的同时提高阳极电催化剂的电化学活性成为了DMFC相关领域研究的热点问题。现如今，DMFC阳极电催化剂仍以Pt基材料为主，但Pt的高成本以及较差的稳定性和抗毒化能力是其发展的一大障碍，这促使着人们去不断探索具有更高电催化性能，更强稳定性和抗毒化能力的高性价比Pt基材料。

催化剂中Pt纳米颗粒的形态，尺寸，性能和利用效率受所用的催化剂载体及其表面性质影响很大。作为一种典型的碳纳米材料，石墨烯具有高导电率和低电阻率的电学特性，以及比表面积大和机械性能突出等优点，是较为理想的贵金属Pt基催化剂的载体材料，而在燃料电池电催化剂的构建领域得到了广泛的关注。然而，原始石墨烯的表面呈惰性状态，缺乏足够的活性位点，既影响其在常见溶剂（如水等）中的分散和稳定性，也难以满足作为Pt催化颗粒载体的要求。因此，如何便捷有效地活化石墨烯表面以充分发挥其优良特性，是目前石墨烯基催化剂领域亟待解决的难题。

近年来的研究表明，于石墨烯纳米片中掺杂异质原子能有效优化石墨烯的能带结构与表面活性，进而提升其电化学性能。同时，其表面负载的金属纳米颗粒的电催化活性也会因此而大幅提升。因此，有关掺杂石墨烯可控制备及性能调控方面的研究已逐渐成为当今材料科学领域的前沿与热点。目前，单掺杂石墨烯占据着掺杂石墨烯材料的主流，而氮掺杂石墨烯是研究最广泛的一种单掺杂石墨烯。为了进一步提升掺杂石墨烯基催化剂中掺杂原子间的协同催化效应，人们又尝试在氮掺杂石墨烯基础上引入第二种异质掺杂原子，其中Fe、Co、Ni、Cu等过渡金属活性位点的引入和结构设计受到了广泛的关注。目前，在包含过渡金属活性位点的掺杂碳纳米材料中，有关V掺杂碳纳米材料的研究极少，仅涉及如下几篇文献报道：（1）2016年《Applied Surface Science》报道了一种以VO(OC3H7)3为前驱体通过热退火等方法制备的V掺杂石墨烯，可以有效降低石墨烯薄膜的薄层电阻并保持其良好的光学性能，在太阳能电池透明导电膜中有良好的应用前景；（2）2018年《Inorganic Chemistry Frontiers》报道了一种以Na2MoO4·2H2O，Na3VO4·12H2O和双氰胺为前驱体通过溶剂热等方法制备的V、N双掺杂的MoS2/RGO纳米片，表现出较优的氢析出电催化性能；（3）2019年《ChemCatChem》报道了一种以三聚氰胺、葡萄糖、乙酰丙酮氧钒为前驱体通过热退火等方法制备的V-N双掺杂碳纳米片，并研究了其在乳酸催化氧化为丙酮酸中的性能。然而，有关以钒酞箐为前驱体一步构建V、N共掺杂石墨烯纳米复合材料，并将其用作DMFC阳极电催化剂载体的研究尚未见文献或专利报道。

三、发明内容

本发明公开了一种V、N共掺杂石墨烯载Pt催化剂及其制备方法与应用。所述V、N共掺杂石墨烯载Pt催化剂的制备方法为：称取20 mg石墨烯和15-50 mg钒酞菁，均匀混合于装有20 mL三次蒸馏水的反应釜中，在80-120℃下水热处理10 h后再静置0.5 h使其自然冷却至室温，然后以无水乙醇洗涤产物并离心，60℃下真空干燥18 h即可得到钒酞菁功能化石墨烯复合材料；将40 mg钒酞菁功能化石墨烯均匀地平铺于燃烧舟中，置于石英管式炉内在氮气氛围下于500-1000℃热处理4 h，即可制得V、N共掺杂石墨烯载体；称取V、N共掺杂石墨烯载体5-20 mg，加入到20 mL乙二醇中，超声分散2 h至两者混合均匀，然后往上述分散液中缓慢滴加0.667 mL 0.0193 M的H2PtCl6溶液，继续超声处理1 h后移入30 mL的反应釜中，于120-190℃下反应24 h，所得产物经洗涤、离心和真空干燥后，即可获得V、N共掺杂石墨烯载Pt催化剂。

本发明中，以钒酞菁为前驱体一步合成V、N共掺杂石墨烯材料，将V、N共掺杂石墨烯作为催化颗粒载体而制得V、N共掺杂石墨烯载Pt催化剂。所制备催化剂可增强对甲醇氧化的电催化活性、电化学稳定性以及抗CO毒化的能力，在直接甲醇燃料电池阳极反应应用中具有良好的应用前景。

拟转让专利8：“一种Co-N掺杂多孔碳包覆碳纳米管核壳结构催化剂及其制备方法与应用”简介

一、技术领域

本发明涉及电催化和燃料电池领域，具体是一种Co-N掺杂多孔碳包覆碳纳米管核壳结构催化剂及其制备方法与应用。

二、背景技术

目前，燃料电池阴极氧还原反应（ORR）电催化剂较高的成本和较低的电催化性能仍是阻碍其大规模商业化应用的主要因素，因此，开发低成本且性能优良的非贵金属ORR电催化剂仍然是一个挑战。近年来，非贵过渡金属掺杂的M-N-C催化剂由于存在丰富的M-N活性位点而受到研究者的广泛关注。金属有机框架（MOFs）是一种由金属与有机配体结合而成的新型多孔材料，由于具有可调节的纳米多孔结构、分散性良好的金属位点、优良的可设计性等特性，已被视作制备M-N-C型ORR催化剂的理想前驱体。其中，钴基沸石咪唑骨架（ZIF-67）由具有多通道和高比表面积的Co-N4框架组成，热解后，Co-N4框架转变为稳定致密且均匀分布的Co-N掺杂多孔碳材料，从而表现出良好的ORR电催化性能。近年来，基于ZIF-67合成的ORR催化剂主要涉及如下几篇文献：（1）2017年《Nano Research》报道了通过热解Pt@ZIF-67前驱体来合成N掺杂碳稳定的PtCo纳米颗粒（PtCo@NC）并研究了其在碱性和酸性介质中对ORR的电催化性能；（2）2017年《Advanced Science》报道了在聚苯乙烯（PS）球上生长ZIF-67制备PS@ZIF-67，然后热解该复合材料制备单孔Co/NC中空颗粒并将其作为ORR的有效电催化剂；（3）2019年《Applied Catalysis B: Environmental》报道了通过两步热解-氧化策略来合成ZIF-67衍生的CoO@NPC@SnO2分层复合材料并将其用作高活性的ORR催化剂和Pt的甲醇氧化助催化剂；（4）2019年《Nano Energy》报道了基于三维空心海胆状ZIF超结构（UNT ZIF-67）来制备具有分级海胆状纳米管结构的Co单原子催化剂（UNT Co SAs/NC），并研究了该催化剂对氧还原和氧析出反应的电催化性能。然而，有关基于碳纳米管上原位生长ZIF-67衍生的Co-N掺杂多孔碳包覆碳纳米管核壳结构催化剂及其对ORR电催化性能的研究尚未见文献和专利报道。

三、发明内容

本发明公开了一种Co-N掺杂多孔碳包覆碳纳米管核壳结构催化剂及其制备方法与应用。所述Co-N掺杂多孔碳包覆碳纳米管核壳结构催化剂的制备方法为：在装有5 mL甲醇的容器中加入4 mg 酸化的MWCNTs和40-150 mg PVP，超声分散均匀后加入291 mg Co(NO3)2·6H2O，继续超声2 h后离心，在装有10 mL甲醇的容器中加入上述离心分离出的样品，超声分散均匀后加入10 mL 2-甲基咪唑的甲醇溶液，其中，含2-甲基咪唑3-19 mmol，静置12 h后离心干燥，得到ZIF-67/MWCNTs复合材料；称取上述得到的ZIF-67/MWCNTs样品50 mg，置于石英管式炉中在Ar氛围下于500-1000℃热处理3 h，得到Co-N掺杂碳包覆碳纳米管核壳结构即CNTs@Co-N-C；在装有10 mL 1 M盐酸的容器中加入上述得到的CNTs@Co-N-C 30 mg，超声处理30 min并静置12 h，离心洗涤至中性后真空干燥，即可制得Co-N掺杂多孔碳包覆碳纳米管核壳结构催化剂即CNTs@Co-N-PC。

本发明中，以MWCNTs上原位生长的ZIF-67为前驱体，通过简单的热解和酸处理步骤即可制得Co-N掺杂多孔碳包覆碳纳米管核壳结构催化剂。所制备的催化剂ORR性能优良且成本低廉，具有良好的应用前景。

拟转让专利9：“一种非酶电化学葡萄糖传感中的碳纳米管载NiCeOx复合材料催化剂的制备方法与应用”简介

一、技术领域

本发明涉及电催化和电化学葡萄糖传感领域，具体是一种碳纳米管载NiCeOx复合材料催化剂及其制备方法与应用。

二、背景技术

在葡萄糖的电化学传感领域中，酶基传感器具有选择性高和快速响应的优点，但同时也存在一个明显的缺陷，即酶易受环境等因素的影响而失活，从而影响到葡萄糖的检测，因此，发展灵敏、高效的非酶葡萄糖传感器受到了人们的重视。目前，金属氧化物，特别是过渡金属氧化物被广泛应用于非酶葡萄糖传感器的构建，这是由于过渡金属氧化物的金属原子通常处于中间价态，在电化学环境中更容易得失电子而发生氧化还原反应，表现出优良的电催化性能。然而，不同的金属氧化物其晶体结构、形态、电子传导性和电催化性能各不相同，导致由这些氧化物构建的传感器性能也有很大的差别。

在众多的过渡金属氧化物中，NiO的电催化性能优异，且具有很高的灵敏度和稳定性，是葡萄糖氧化的良好催化剂。为了增强催化剂不同成分之间的协同效应并进一步提高其电催化性能，人们又尝试在镍氧化物的基础上加入另一种过渡金属而得到镍基双金属氧化物复合材料。近年来，有关镍基双金属氧化物复合材料的合成及其在葡萄糖电化学传感方面的应用研究文献报道不多，主要涉及如下几篇文献报道：（1）2019年《Journal of Electroanalytical Chemistry》报道了Co3O4-NiO纳米针的合成并将其用于电化学检测葡萄糖；（2）2019年《Microchimica Acta》报道了CuOx/NiOy空心纳米复合材料的合成并将其用于葡萄糖和H2O2的非酶电化学检测；（3）2018年《Applied Catalysis, B: Environmental》报道了p-​NiO​/n-​α-​Fe2O3异质结构的合成并用于构建高性能的葡萄糖传感器；（4）2017年《Journal of Alloys and Compounds》报道了三维大孔碳载ZnO-​NiO纳米片复合材料的合成并将其用于葡萄糖的电化学检测；（5）2017年《RSC Advances》报道了花状NiO-​SnO2纳米复合材料构建的非酶葡萄糖传感平台；（6）2016年《International Journal of Electrochemical Science》报道了还原石墨烯氧化物载NiO​/CuO纳米复合材料及其对葡萄糖的非酶电化学传感性能。但是，有关通过氢气共还原法制备碳纳米管载NiCeOx复合材料催化剂并将其应用于葡萄糖非酶电化学传感的研究尚未见文献和专利报道。

三、发明内容

本发明公开了一种碳纳米管载NiCeOx复合材料催化剂及其制备方法与应用。所述碳纳米管载NiCeOx复合材料催化剂的制备方法为：在装有5 mL无水乙醇的坩埚中加入10 mg酸化的多壁碳纳米管，常温下超声15分钟后加入0.1 M硝酸铈和0.1 M硝酸镍的水溶液，并控制加入的硝酸铈和硝酸镍溶液中Ni与Ce的原子比为Ni:Ce=1:0.33-3，继续超声使液体蒸干后60℃真空干燥；将上述制备好的干燥待用样品放入管式炉中，在N2/H2混合气氛中，其中H2的体积百分比为10%，于100℃-500℃下反应0.5小时-7小时，即可制得碳纳米管载NiCeOx复合材料催化剂。所制得催化剂的葡萄糖氧化电化学性能优良，基于该复合材料催化剂构建的非酶电化学葡萄糖传感器对葡萄糖的检测具有灵敏度高、线性范围宽、检测限低以及重现性、稳定性和抗干扰性能良好等优点。

拟转让专利10：“一种Pt开口空心球结构催化剂及其制备方法与应用”简介

一、技术领域

本发明涉及电催化和燃料电池领域，具体是一种Pt开口空心球结构催化剂及其制备方法，以及在直接甲醇燃料电池中的应用。

二、背景技术

目前，直接甲醇燃料电池（DMFC）的阳极过程催化剂仍以Pt基材料为主，但Pt资源稀缺，催化剂的成本高昂，且在催化过程中伴随着纳米颗粒的聚集，导致催化活性急剧衰减。此外，Pt基催化剂多为实心结构，在一定程度上不利于贵金属Pt的充分利用。构建结构坚固且贵金属Pt利用率高的新型催化剂是解决这些问题的有效途径之一。近年来，Pt基纳米催化剂的形状控制合成已受到人们的广泛关注。在所研究的诸多形状中，空心结构催化剂以其拥有的低密度、高比表面积、易渗透性等特殊的物理化学性质，逐渐在形状控制合成领域脱颖而出。文献报道中通常使用模板法或金属间电化学置换法来制备Pt基空心结构催化剂。模板法主要在二氧化硅微球、碳球、聚苯乙烯球等模板上沉积Pt基金属，侵蚀或热处理掉内部模板后得到内中空结构；电置换法则是利用两种或多种金属的还原电势差异，通过电化学置换反应于纳米晶种（Ag，Ni，Co等）表面沉积Pt基金属，并伴随内部金属的不断溶解，最终形成内中空结构。尽管模板法和电化学置换法均可以有效制备尺寸可控的空心纳米结构，但这两种方法都存在操作步骤多、所需的模板或纳米晶种的合成过程复杂等缺点，且在处理内部模板以及产物的收集过程中其空心结构易于受到破坏，导致结构塌陷。因此，探索简单有效的Pt基空心结构催化剂的制备方法仍然存在着极大的挑战。

三、发明内容

本发明公开了一种Pt开口空心球结构催化剂的制备方法。所述Pt开口空心球结构催化剂的制备方法为：在装有8 mL氯化胆碱/乙二醇低共熔溶剂（DES）的容器中分别加入4.0 mg Pt(acac)2、10 mg-80 mg十二烷基硫酸钠（SDS）和聚乙烯吡咯烷酮（PVP），常温下超声处理10 分钟并磁力搅拌5分钟后将所得悬液于110℃-160℃下搅拌反应0.5小时-5 小时，反应产物经离心、洗涤后，即可得到Pt开口空心球结构催化剂。所制备的Pt开口空心球结构催化剂具有孔径大，电化学活性表面积高等特点，能提升贵金属Pt的利用效率及其对甲醇氧化的电催化活性和稳定性。