附件：拟转让专利简介

基于石墨烯-金属异质结的气体传感器阵列

一、技术领域

本实用新型涉及传感器技术领域，尤其涉及一种基于石墨烯-金属异质结的气体传感器阵列。

二、背景技术

气体传感器通过敏感材料吸附气体分子引起电学性能变化，从而实现气体浓度检测。石墨烯作为新兴二维纳米材料，具有工作温度低、功耗小、灵敏度高等优点；但现有传感器多只能检测单一气体，且单层石墨烯传感器恢复时间较长，难以满足多种气体混合环境下的快速识别检测需求。

三、发明内容

本实用新型的目的在于提供一种基于石墨烯-金属异质结的气体传感器阵列，旨在解决现有气体传感器难以同时检测气体种类与浓度、混合气体环境下响应慢、识别率低的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供了一种基于石墨烯-金属异质结的气体传感器阵列，包括SiO2/Si基底，基底上表面中间设有主线路，主线路两端设有第一接线端子，两侧设有电阻式传感器；所述电阻式传感器包括金属电极、电极上的石墨烯薄膜及顶层金属覆盖层，金属电极包含两个电极单元，其一与主线路连通，另一设有第二接线端子。

其中，所述主线路两侧设有六个电阻式传感器，电极分别为Au、Ag、Ni、Pt、Pd、Al；电极单元厚度为50~100 nm，两电极单元间距远小于其宽度；石墨烯薄膜为单层、双层或少层（3~10层），金属覆盖层厚度为30~50 nm，材料为Au或Al。

本实用新型以石墨烯-金属异质结为敏感元件，气体分子吸附时与石墨烯发生电荷转移，改变其费米能级位置，进而改变接触电阻以实现气体检测；不同金属异质结对不同气体具有不同响应特性，可在常温下对NH3、NOx、C2H5OH等多种气体快速识别检测，灵敏度高、响应快、选择性强，且制备工艺与半导体工艺高度兼容、集成度高，在矿井作业、食品安全检测、环境监测、机器人电子鼻等领域具有良好应用前景。